|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 0 __/10

Синтетическое моторное масло серии

ТОТЕК АСТРА РОБОТ - НR   SAE 5W40

Партия №10-1  от «15» июля 2010 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с, в пределах | 13,5 – 16,3 | 15,3 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | 172 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 |
| 3 | Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 30ºС | 6600 | 3474 | ASTM D 5293 |
| 4 | Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 35ºС | 60000 | гарантировано | ASTM D 4684 |
| 5 | Потери от испарения (по методу NOACK). % масс | 8 | 6 | ОСТ 38.01381 или ASTM D 5800 |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 7,5 | 8,1 | ГОСТ 11362 |
| 7 | Масовая доля сульфатной золы, % не более | 1,2 | 1,1 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 8 | Массовая доля механических примесей, % не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 9 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 10 | Температура застывания,ºС, не выше | минус 55 | Минус 59 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 11 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 230 | 244 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 12 | Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1в | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 13 | Склонность к пенно образованию, см³, не более при 24ºС при 94ºС при 24ºС после испытания при 94ºС | 10 30 10 | гарантировано | ГОСТ 23652, п.55 или ASTM D 892 |
| 14 | Массовая доля активных элементов, % масс Кальций, не менее Цинк, не менее Фосфор, не более | 0,23 0,10 0,11 | 0,27 0,12 0,11 | ГОСТ 13538 или ASTM D 6481,4628 ГОСТ 9827 или ASTM D 6481 |
| 15 | Плотность при 20ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 842 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Начальник лаборатории__________________________Кузьмина О.О.