000 «Корпорация Топливные технологии». 
152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский 
пл.~енделеева,2в

Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. 
e-mail: Totek@yandex.ru

ПАСПОРТ Х!! 086/11

Промывочное масло ТОТЕК Астра Робот

Партия NQ 11- 86 от «08» июня 2011 года

| N2 | Наименование показателей | Норма | Результат | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П |  |  |  | испытания | испытания |
| 1 | Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с, |  |  | ГОСТ 33 или |
|  | в пределах |  | 45-60 | 54,2 | ASTM D445 |
| 2 | Цвет на колориметре | 2 | 1,2 |  |
| 3 | Цвет |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеленовато- |  |  |
|  |  |  | голубая |  |  |
|  |  |  | ополисценция |  |  |
| 4 | Зольность | не более | 0,005 | 0,002 | ГОСТ 12417 или |
|  |  |  |  |  | ASTM D 874 |
| 5 | Массовая доля | механических примесей, %, |  |  | ГОСТ 6370 и |
|  | не более |  | 0,015 | отсутствие | П.5.3 наст. ТУ |
| 6 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или |
|  |  |  |  |  | ASTM D95 |
| 7 | Температура застывания, ОС, не выше | минус 10 | Минус 10 | ГОСТ 20287 |
|  |  |  |  |  | метод Б или |
|  |  |  |  |  | ASTMD97 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в |  |  | ГОСТ 4333 или |
|  | открытом тигле, ОС, не ниже | 205 | 218 | ASTMD92 |
| 9 | Грязеемкость |  |  |  |  |
|  | Гр/дм3 |  | 40 | 57 | ГОСТ 23652, |
|  |  |  |  |  | П.5.5 или |
|  |  |  |  |  | ASTM D 892 |
| 10 |  |  |  |  | ГОСТ 13538 |
|  | Совместимость с синтетическими маслами | полная | полная |  |
| 11 | Плотность при 200С, кг/м' | Не менее |  | ГОСТ 3900 или |
|  |  |  | 865 | 870 | ASTM D 1298 |

Начальник лаборатории 	Кузьмина 0.0.